## Slide 1
大学物理实验中心 张朝阳
金属丝杨氏模量的测量
Notes: 亮亮图文旗舰店https://liangliangtuwen.tmall.com

## Slide 2
CONTENTS
1
4
2
5
3
实验背景
数据处理
实验目的
实验原理
实验内容

## Slide 3
1
实验背景

## Slide 4
实验背景
1
几种典型固体的杨氏模量值 单位：GPa
那么金属丝的杨氏模量值是多少呢？

## Slide 5
应用：
工程设计、构件设计的重要参数
在机械设计、建筑等有重要作用
光杠杆法测量
托马斯·杨
1807年因英国医生兼物理学家托马斯·杨所得到的结果而命名。
材料沿纵向的弹性模量
表征固体材料性质的重要物理量
实验背景
1
杨氏模量
1）非接触式放大测量
2）直观简便
3）精度高
0.1-0.5mm？

## Slide 6
实验背景
1
托马斯·杨
英国医生、物理学家，光的波动说的奠基人之一。
杨做了著名的杨氏双缝干涉实验，为光的波动说奠定了基础。
善于发现！
敢于质疑！
坚持实事求是！
杨在论文中勇敢地反击：“尽管我仰慕牛顿的大名，但是我并不因此而认为他是万无一失的。我遗憾地看到，他也会弄错，而他的权威有时甚至可能阻碍科学的进步。”

## Slide 7
2
实验目的

## Slide 8
04
实验目的
1) 学习用拉伸法测量金属丝的杨氏弹性模量
2)掌握光杠杆测定微小伸长量的原理
3)掌握三种测量工具的正确使用方法
实验目的
2
4)学会用逐差法处理实验数据

## Slide 9
3
实验原理

## Slide 10
实验原理
3
设有一根粗细均匀长为L，横截面积为S的钢丝，在受到沿长度方向的外力F作用下伸长量为∆L。
钢丝
应力０
F
砝码
应变
S
L
⊿L
S
纵向应力：
纵向应变：
根据胡克定律

## Slide 11
实验原理
3

## Slide 12
实验原理
3
代入到

## Slide 13
4
实验内容

## Slide 14
实验内容
4
1
仪器调整：
1.数字拉力计
2.望远镜
2
测量简单物理量：
1.游标卡尺
2.螺旋测微计
3.卷尺
3
光杆法测量数据∆x
4
逐差法数据处理

## Slide 15
实验内容
4
仪器调整
1.数字拉力计
2.望远镜
目镜
物镜
目镜
物镜
目镜
目镜
物镜
目镜
物镜
焦距调节
平齐调节

## Slide 16
实验内容
4
测量简单物理量
米尺测量 L、H
米尺测量 L、H
以mm为单位
米尺
游标卡尺测量
光杠杆常数
D=5.000mm+测量值
游标卡尺
金属丝直径d
螺旋测微计
序号i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值
直径视值d(mm) |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 17
实验内容
4
游标卡尺
13mm
17×0.02=0.34mm
13mm+0.34mm=13.34mm

## Slide 18
实验内容
4
螺旋测微器
初始读数d0
测量物体
被测物体：主尺6.0mm+微分筒26.5*0.01=6.265mm
零点校正：6.265mm − 0.004mm=6.269mm
6.265mm−(-0.010)mm=6.255mm

## Slide 19
实验内容
4
注意：
1、实验中不能再调整望远镜，并尽量保证实验桌不要有震动，以保证望远镜稳定。
2、加力和减力过程，施力螺母不能回旋，如转动超出，清零归初始位重新实验。
（1）缓慢旋转施力螺母加力，增加1kg拉力，点击数字拉力计上的“清零”按钮，记录此时对齐十字分划线横线的刻度值x1
（2）缓慢旋转施力螺母加力，逐渐增加金属丝的拉力，每隔1.00（±0.01）kg记录一次标尺的刻度xi
（3）加力至拉力为7kg，数据记录后再加0.5kg至7.5kg（不记录刻度尺数据），然后反向旋转施力螺母逐渐减小金属丝的拉力至7kg进行读数。
（4）7kg开始继续减力，每隔1.00（±0.01）kg记录一次标尺的刻度xi，直到拉力为0.00（±0.01）kg。
测量∆x

## Slide 20
5
数据处理

## Slide 21
数据处理
5
表 1 一次性测量数据
L(mm) | H(mm) | D(mm)
表 2 金属丝直径测量数据
螺旋测微器零差d0= mm
序号i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值
直径视值d(mm) |  |  |  |  |  |  | 
原始数据记录1

## Slide 22
数据处理
5
原始数据记录2
表 3 加减力时标尺刻度与对应拉力数据
序号i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
拉力视值mi(kg) | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 
加力时标尺刻度xi+(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
减力时标尺刻度xi−(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
平均标尺刻度(mm)xi=(xi++xi−)/2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
标尺刻度改变量(mm)Δxi=xi+4−xi |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 23
数据处理
5
逐差法
单位 N/m2或Pa

## Slide 24
祝实验操作顺利，谢谢！
THANKS TO
华北理工大学物理实验中心
phylab.ncst.edu.cn